Informe de Laboratorio: Laminado en frío

Juan Pablo Orrego Giraldo, Farid Camilo Escalante Montenegro, Santiago García Restrepo, Tomás Atencia Tatis.                                      Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Ingeniería Aeronáutica.

Resumen— Este estudio experimental investiga los efectos del laminado en frío sobre las propiedades mecánicas de muestras de metal, centrándose en los cambios en la dureza y la microestructura. Tres muestras de metal fueron sometidas a procesos de laminación en frío con diferentes grados de deformación. Se midieron las dimensiones geométricas antes y después del laminado para estimar la deformación aplicada. Los resultados indican un aumento en la dureza con niveles más altos de deformación, aunque las mediciones fueron influenciadas por irregularidades en la superficie inducidas durante el laminado. Utilizando pruebas de dureza Rockwell B, se encontró que la dureza aumentaba proporcionalmente con el grado de laminación en frío. El análisis microscópico revela alteraciones en el tamaño de grano luego de la deformación, sugiriendo una relación entre la deformación y los cambios microestructurales.

# Introducción

E

ste documento provee un ejemplo del formato deseado para la

# Procedimiento experimental, cálculo del trabajo aplicado y medición de la dureza

Para poder tener valores con los cuales trabajar, se midieron las dimensiones geométricas de las 3 probetas con las que se va a experimentar; para lograr una mayor precisión, se usó un pie de rey con una resolución de 0.05mm y rango de 20mm. Al obtener las dimensiones iniciales tales como el espesor (t0), ancho (a0), longitud (L0) y área (A0), se puede tener un punto de referencia para estimar la deformación plástica aplicada posteriormente en el procedimiento.

Ya en la laminadora, se nos fue informado que cada 1/8 graduado en la rueda que comprime los rodillos, equivale a reducir el grosor de la probeta aproximadamente 0.125mm. Para saber cuántas vueltas se debían aplicarle a la rueda, se usaron las siguientes ecuaciones:

tf=CW*t0+t0               (1)

Donde hallamos tf que es el espesor final al que debemos llegar, CW el porcentaje de trabajo que queremos aplicar a la probeta y t0 es el espesor inicial. Con esta ecuación ya se calcula el grosor final que debe tener la placa 1, 2, 3 si queremos aplicar 15, 30 y 40% respectivamente. Por último, con una regla de tres simple, calculamos que las vueltas para obtener ese grosor final son: 3/8, 6/8, 9/8.

Sin embargo, la laminadora no es muy precisa en la presión que ejerce sobre la probeta, por lo que se llegó a un grosor cercano al deseado con menos vueltas. Al final, con 3, 5 y 7 vueltas se obtuvieron grosores muy aproximados, mas no iguales a los que se requerían. Por eso, se procede a medir nuevamente las dimensiones de cada probeta para estimar el porcentaje de deformación que le inducimos. Esto se puede calcular despejando de la misma ecuación (1):

CW= t0-tft0×100

Así, se descubre la deformación inducida para la probeta 1, 2 y 3 es 15.4, 28.8, 53,1% respectivamente.

Para comprobar si la dureza del material había cambiado en función de la deformación en frío aplicada, se hace una medición en el durómetro en escala Rockwell B, con una punta 1/16, se ubica la probeta de forma que las caras estén paralelas y no afecten las ondulaciones producidas en la laminación. Se mide 3 veces en diferentes lugares de la probeta y se saca un promedio, para estimar la dureza inicial se toma una cuarta probeta de control que no fue deformada. A continuación, se presenta una tabla con los valores obtenidos.

Tabla 1. Propiedades geométricas antes y después de la laminación, porcentaje de laminación en frío junto con la dureza inicial y final de cada una de las probetas.

Como se puede observar, a medida que se aplica trabajo en frío, la dureza del material va aumentando, sin embargo, las ondulaciones producidas en la laminación generan errores al momento de medir la dureza del material, por eso, es importante ubicar muy bien la probeta en el durómetro.

# Análisis de las imágenes obtenidas en el microscopio

Un buen manual para el estudio de la escritura es [7].

# Referencias

G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, “On certain integrals of  Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc.   London, vol. A247, pp. 529-551, April 1955.

J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.

I.S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.

K. Elissa, “Title of paper if known,” no puplicado.

R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., en impresión.

Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].

M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.